包装材料要求

1、包装非金属材料

1.2 包装膜（聚乙烯塑料薄膜）

- 1.2.1 材质：聚乙烯；不应存在有碍使用的气泡、穿孔、水纹、条纹、暴筋、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵。

- 1.2.2公称厚度：≥0.08mm，厚度公差±0.01mm。

- 1.2.3 规格：根据产品尺寸定，必须保证产品全封闭，且搭接量不小于100 mm。

- 1.2.4 薄膜的长度和宽度的推荐尺寸为100mm的整数倍。

1.4塑料压扣垫

1.4.1质量要求：聚乙烯塑料，无气泡，无色差。

1.4.2公称规格：2.0mm×90mm×(90-100)mm（公称厚度×公称宽度×公称长度）。

1.4.3公差：厚度：±0.1mm；公称宽度:±2mm；公称长度：±2mm。

1.5胶带

规格：宽大于等于50mm。

1.6防锈纸和内芯防锈纸板

1.6.1 品种：织物增强型气相防锈纸。结构：人造化学纤维编织布/PE膜/原纸/缓蚀剂。

1.6.2 品种：气相防锈卷芯板纸。结构：PE膜/板纸/PE膜/原纸/缓蚀剂。

1.6.3 技术指标及要求

| 指标分类 | 技术指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防锈性能 | 气相缓蚀能力试验（VPI） | 对钢合格 | GB/T16267 |
|  | 接触腐蚀试验 | 合格 | GB/T16266 |
|  | 气相防锈甄别试验，d | 9周期合格 | QB/T1319 |
|  | 动态接触湿热试验，d | 9周期合格 | QB/T1319 |
| 注：1. 不注明日期的检测方法引用标准，其最新版本适用于本文件。 |  |  |  |

1.6.4 物理性能技术指标和要求

| 指标名称 |  |  | 单位 | 技术要求 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 织物增强型气相防锈纸 | 内芯防锈纸板 |  |
| 定量 |  |  | g/m2 | 180±10 | 420±25 | GB/T451.2 |
| 撕裂度 | MD≥ |  | N | 10 | -- | GB/T455 |
|  | CD≥ |  |  | 10 | -- |  |
| 耐破度≥ |  |  | Kpa | 900 | -- | GB/T454 |
| 抗张强度 | MD≥ |  | KN/m | 9 | -- | GB/T12914 |
|  | CD≥ |  |  | 5 | -- |  |
| 戳穿强度≥ |  |  | J | 2.8 | -- | GB/T2679.7 |
| 透湿度≤ |  |  | g/m2·24h | 12 | 12 | GB/T2679.2 |
| 挺度 |  | MD≥ | N·m | -- | 460 | GB/T2679.3 |
|  |  | CD≥ |  | -- | 160 |  |
| 注：1.纸基采用中性防锈原纸，对金属无腐蚀影响。 2.不注明日期的检测方法引用标准，其最新版本适用于本文件。 |  |  |  |  |  |  |

1.6.5镀锌卷与冷轧卷使用的防锈纸不同，要区别对待。

1.6.6包装与贮存要求

- 1.6.6.1防锈纸包装内要有产品合格证；

- 1.6.6.2外包装应有生产日期、产品型号、规格、数量、厂家生产编号（即卡片号，便于产品追溯）

- 1.6.6.3气相防锈纸应密封保管、防止风、雨、酸、碱和其它有害化学物质的影响并避免地面湿气和阳光曝晒。

- 1.6.6.4防锈纸保质期为6个月。

1.6.7外观质量检查要求

- 1.6.7.1纸面缓蚀剂涂布均匀，不掉粉。纸边未涂药面宽度不得超过10mm。

- 1.6.7.2纸面干湿要适宜，潮湿感明显，但不应有明显的潮湿痕迹。

- 1.6.7.3纸幅应平整，清洁，不应有孔洞、破损、严重脱膜现象

- 1.6.7.4单张纸接缝宽度应小于50mm，粘牢不准有开裂等现象。

- 1.6.7.5编织布应平整，不应有孔洞（即经纬线在一处各断两根）及明显错丝。

- 1.6.8防锈纸和内芯防锈纸板环保要求

1.6.8.1满足ROHS环保指令要求，正式供货前需提供一份ROHS环保指令要求的检测报告。

1.6.8.2不含亚硝酸盐、磷酸盐等对环境有影响物质。

- 1.7纸护角

- 1.7.1 结构：由两层面纸与中间多层沙管纸芯胶粘。面纸用170g/M2牛皮卡纸，纸芯用360-600g的沙管纸，不允许掺杂质。

- 1.7.2规格：公称宽度50mm（锯齿边）+100mm（非锯齿边），宽度公差±5mm；公称厚度3mm，厚度公差±0.50mm。

- 1.7.3长度：不允许搭接。

1.7.4内用纸护角，短侧需开口，方便弯曲；外用纸护角（盒板包装）不开口。

1.7.5纸护角外观要求

1.7.5.1纸护角及制作颜色为纸张本色。

1.7.5.2纸护角表面应清洁，表面无孔洞，不起泡，不起层，不得有明显的脏污（油污，水渍，斑纹，粘痕、霉斑等）缺陷。

1.7.5.3纸护角切边应齐整，无毛刺，切断口表面裂损宽度不超过2MM。

1.7.5.4纸护角表面不允许有裂纹,边角松软和折裂现象。

1.7.6纸护角面纸及芯纸各接触面的涂胶应均匀充分，粘接牢固。纸护角的粘接部位的粘合强度不低于1480N/M需保证粘合部位不脱胶。不充许有离层脱胶现象。

1.7.7戳穿强度大于等于0.5MPa；耐磨强度大于等于0.2MPa；厚度偏差为±0.2MM；宽度偏差3MM。

1.7.8 角度：90±5。

1.7.9纸护角的含水率为12％±2％ ，并保持相对干燥，防止回潮。.

- 1.8塑料护板（钢卷包装内芯、外包、端面）

1.8.1名称： PE发泡实芯板，不允许添加任何杂料 。

1.8.2材质要求：PE，软塑料板。

1.8.3表面要求：单面光滑面，且光滑面朝外光滑平整、色泽均匀、无气泡、裂痕、缺口。

1.8.4规格：根据钢卷实际规格定。

1.8.5公称厚度：1.5mm，厚度公差±0.15mm。

1.8.6密度：密度要求控制在0.9-1.0g/cm3范围。

1.8.7折叠按压要求：满足使用环境－30℃～＋80℃范围内，折叠180度角反复按压不断裂。

- 1.10瓦楞纸（五层）

- 1.10.1结构：采用五层（双瓦楞纸板）粘结制作，执行GB/T6544-2008标准（按照最新国标执行）。五层瓦楞纸的上下面为牛皮纸，瓦楞层为高强瓦楞纸，中间层为夹层纸。

- 1.10.2质量等级要求

- 双瓦楞纸板（五层瓦楞纸板），质量分类按照GB/T6544-2008标准（按照最新国标执行）D-1.3以上级别，或D-2.5级别，楞形为AB型，厚度7-8mm。

- 1.10.3外观要求：面纸无褶皱、无透胶、无起泡、无裂口、无孔洞、无污损、无机械损伤。瓦楞纸层与层之间不得有开裂、破损、潮湿、发霉现象。

2包装金属材料

- 2.3热镀锌内、外、端护板

- 2.3.1 规格：根据钢卷宽度、重量订。

- 2.3.2材质为热镀锌板，锌层≥40g，符合GB/T 2518，不允许脱锌，即要求d=3a折弯合格，不允许存在严重锌流波纹，且保证同一批次表面质量（形貌）相同或相近，目视无明显色差。

- 2.3.3内、外、端护板：公称厚度≥0.5mm，厚度公差±0.05mm。

- 2.4热镀锌板护角

- 2.4.1 材质：热镀锌板（锌层≥40g，GB/T 2518）。

- 2.4.2 规格

| 系统包装代码 | 内护角 |  | 外护角 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 |  |
| 01、02 | 1.0±0.05mm | 120±5mm | （0.5-0.9）mm | 140±5mm | - 作业时搭接量≥100mm - 外护角漏水孔沿圆周等距离设置（打孔设备 间距设定值为500mm，精度偏差±50mm），且必须打在外护角圈棱边上。 |
| 其它 | 1.0±0.05mm | 120±5mm | 0.85±0.05mm | 140±5mm |  |

2.8.1塑料和纤维板材质的端护板上方印有“新天钢冷轧薄板有限公司”标识，下方印有“三防”标识（防潮、轻放、向上，热镀锌端护板上须黏贴“三防”标签（见图2）。印刷时应按照同心等距扇形分布，美观大方。

图2

2.8.2要求“新天钢冷轧薄板有限公司”和“三防”颜色为蓝色，商标LOGO为“NTS”，颜色为蓝色。同批次和不同批次间的印刷不能存在肉眼可见的明显色差，见下图。

2021年新版塑料端护板图示

2.8.3端护板印刷标识大小按照下表执行。

| 典型外径规格mm | 公司名称单个字尺寸mm （长*高） | LOGO标志尺寸mm （长*高） | 单个三防标识尺寸mm （长*高） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 55*55 | 70*58 | 40*75 |
| 1050 | 60*60 | 80*65 | 40*75 |
| 1100 | 60*60 | 80*65 | 40*75 |
| 1150 | 60*60 | 80*65 | 40*75 |
| 1200 | 70*70 | 110*90 | 40*80 |
| 1250 | 70*70 | 110*90 | 40*80 |
| 1300 | 70*70 | 110*90 | 40*80 |
| 1350 | 80*80 | 110*90 | 50*90 |
| 1400 | 80*80 | 110*90 | 50*90 |
| 1450 | 80*80 | 110*90 | 50*90 |
| 1700 | 115*115 | 145*120 | 70*125 |
| 1750 | 115*115 | 145*120 | 70*125 |
| 1900 | 130*130 | 160*130 | 80*145 |

注：1.以上材料参数要求需严格执行，如因乙方提供材料质量问题导致甲方产品质量问题，产生的损失由乙方赔付。

- 2.甲方将对乙方提供材料进行抽查，抽查过程中不合格品的实验费用由乙方承担。

- 3.实验机构包括但不限于甲方实验室和SGS、华测等复合资质的实验室。